COREMAT XI

Zwiększona elastyczność i zdolność do układania się w formie oraz zastosowanie „wskaźnika przesączenia”.
Opanowanie i kontrola nasączenia laminatu - optymalizacja produkcji i zmniejszenie ilości stosowanych żywic:

» wskaźnik żywic
» dodatkowa lepsza wytrzymałość

Coremat

XM

Posiada strukturę plastra miodu oraz bardzo dobrą zdolność układania się. Mikro kuleczki rozłożone są we wzorze sześciokąta więc Coremat XM uzyskuje dobrą giętką, przy wypełnieniu kuleczkami dochodzącym do 55%. Wyróżniająca się struktura plastra miodu pozwala na szybsze i łatwiejsze przesączanie żywicą.

|  | M55002 2 mm | M55003 3mm | M55004 4mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Grubość mm | 2 | 3 | 4 |
| Długość rolki m | 80 | 50 | 40 |
| Szerokość rolki cm | 100 | 100 | 100 |
| Absorpcja żywicy kg/m2 | 1 | 1,5 | 2 |

XX

|  | P2424 1mm | P2430 2mm | P2430 3mm | P2430 4mm | P2430 5mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grubość mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Długość rolki m | 160 | 80 | 50 | 40 | 30 |
| Szerokość rolki cm | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 99-104 |
| Absorpcja żywicy kg/m2 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |

# Maty Lantor-Coremat

LANTOR COREMAT to maty rdzeniowe do laminowania ręcznego, które zwiększają sztywność laminatu, obniżają jego ciężar , zmniejszaj± robociznę i zużycie żywicy.

Jest to oryginalne opracowanie firmy Lantor z Holandii, ich wprowadzenie na rynek przed 30. laty zmieniło zupełnie budowę i własności laminatów szklano-poliestrowych. Bardzo ciężkie dot±d laminaty stały się lżejsze i sztywniejsze.

Lantor Coremat to mata z włókniny poliestrowej wypełnionej polimerowymi mikrokulkami napełnionymi gazem. Mikrokulki mają średnicę tylko 20 µm średnicy i są równomiernie rozmieszczone w objętości włókniny.

Mata Lantor Coremat produkowana jest w kilku grubościach i dwóch typach. 1 mm grubości maty zastępuje jedną warstwą maty szklanej o ciężarze 450 g/m2 .

Matę stosuje się jako tworzywo rdzeniowe, to znaczy musi być zawsze w środku laminatu, symetrycznie otoczona przez warstwy maty szklanej. Udział maty LANTOR COREMAT powinien wynosić 40-60 % grubości laminatu.

W przypadku cienkich laminatów zastosowanie Lantor Coremat daje nawet dwukrotny wzrost sztywności laminatu, natomiast w przypadku np. 10 mm laminatu z 5 mm rdzeniem z maty Lantor Coremat sztywność wzrasta już tylko o 10%, ale spada ciężar laminatu o 2,7 kg/m2 , spada zużycie żywicy o 1,3kg/m2, a do wykonania tego laminatu trzeba mniej aż 4 operacji roboczych.

Dlatego też sprzedaż maty Lantor Coremat rośnie z roku na rok, charakterystyczne jest to, że po krótkim czasie producenci laminatów nie wyobrażaj± sobie dalszej pracy bez COREMATU.

Matę stosuje się zarówno do budowy form – s± one dzięki temu lżejsze, sztywniejsze, a dzięki mniejszej zawartości żywicy wytrzymują nawet dwukrotnie większą ilość odformowań.

Jeżeli chodzi o wyroby to Lantor Coremat można stosować dosłownie wszędzie: od łodzi, jachtów, elementów karoserii samochodów , ciężarówek i autobusów, po sprzęt sportowy, elementy przemysłowe.

Lantor Coremat produkowany jest w dwóch typach:

- LANTOR COREMAT Xi - to produkt standardowy, produkowany w grubości od 1 do 5 mm. Stosuje się go na elementy płaskie, b±dĽ o niewielkich krzywiznach. Pozwala na zaoszczędzenie ok. 40-45 % żywicy.

- LANTOR COREMAT XM – wyględem przypomina plaster miodu, łatwiej układa się na krzywiznach i załamaniach. Można go laminować na promieniu równym jego grubości. Produkowany jest w grubościach 2,3,4 i 10 mm. Pozwala na zaoszczędzenie do 60% żywicy.

Wszystkie rodzaje mat LANTOR COREMAT s± stale dostępne u nas. Dostawa do odbiorcy kurierem do 24 h.

Dzięki stosowaniu mat LANTOR COREMAT Twoje laminaty s± lepsze, sztywniejsze, lżejsze, oszczędzasz na robociĽnie i materiale.

## Lantor SORIC

Lantor SORIC to najnowszy produkt firmy Lantor, pierwsze na świecie maty rdzeniowe wypełnione mikrokulkami do stosowania w formach zamkniętych. Można je stosować przy następujących technologiach:

- prasowanie

- prasowanie próżniowe

- wtrysk

- RTM

Maty Soric wizualnie s± podobne do mat Coremat XM, maj± widoczne heksagonalne wysepki, jednakże po dotknięciu ręk± wyczuwa się różnicę, wysepki w matach Soric s± twarde, nie nasiąkają żywic±, która przepływa kanalikami pomiędzy wysepkami. Daje to bardzo duży spadek ciężaru laminatu, do tego stopnia, że 4 mm laminat wykonany z 2 warstw maty szklanej 450 i rdzenia z maty Soric SF2 jest lżejszy od wody i pływa na jej powierzchni!

Maty Soric produkowane s± w 3 odmianach SF, XF i TF. SF to podstawowa wersja produkowana w  grubościach 2 i 3 mm, wysepki o średnicy 5 mm, nadaje się do cieńszych laminatów i niewielkich ciśnień. XF to wersja z większymi wysepkami i szerszymi kanalikami. Maksymalizuje redukcję wagi i nadaje się do stosowania w grubszych laminatach. Produkowany w grubościach 2,3,4,5,i 6mm. TF to mata z  1 mm wysepkami, dostępna w grubości 2mm, stosowana pod żelkot dla poprawy jakości powierzchni.

Maty SORIC stosowane są w następujących dziedzinach produkcji:

- Przemysł stoczniowy: łodzie, jachty, statki, pokłady, kadłuby, ściany działowe

- Transport: Samochody osobowe i ciężarówki, przyczepy, części zamienne, spojlery, tuning

- Przewóz ludzi: pociągi, autobusy szynowe, autobusy, wnętrza i elementy zewnętrzne

- Hobby i sport: kajaki, kanoe, baseny, rury, prysznice

- Przemysł: panele osłonowe, obudowy, kontenery, zbiorniki

- Elektrownie wiatrowe: nosy śmigieł, housing, śmigła.