Karta techniczna

Aramidowa tkanina 173 g/m2

Splot płócienny

| Tkanina | Aramid |
| --- | --- |
| Gramatura | 170g/m2 |
| Splot | Płócienny |
| Standardowa szerokość | 100-120 cm |

|  | Osnowa | Wątek |
| --- | --- | --- |
| Typ włókna | Aramid 1210 dtex typ 2200 | Aramid 1210 dtex typ 2200 |
| Konstrukcja włókna (włókna /cm) | 6,7 | 6,7 |
| Konstrukcja w gramaturze % | 50 | 50 |

Havel Composites PL Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn ul. Mostowa 4

www.havel-composites.pl Tel. +48 33 8513327